49

ВАНСО

Полотна по металлу для станко

BAHCO

Советы по правильному использованию ножовочных полотен Sandfex при механическом пилении

- Натяжение полотна Sandfex должно быть несколько больше, чем натяжение обычных полотен из быстрорежущей стали. Регулярно подтягивайте полотно.

- При использовании нового полотна, используйте пониженную подачу в течение первых нескольких минут.

- По виду стружки установите правильное усилие подачи. Стружка должна быть круглой, тонкой и спиралевидной. Пережженная или синеватая стружка указывает на слишком большое усилие подачи. Очень тонкая стружка говорит о слишком малом усилии подачи.

- Используйте рекомендованную охлаждающую жидкость.

- Убедитесь в том, что заготовка надежно закреплена.

- Для пиления заготовок из труднообрабатываемых сортов стали используйте более широкие и толстые полотна. Отходы материала при этом несколько возрастут, но зато уменьшится опасность кривых пропилов.

- Никогда не используйте новое полотно для пиления по существующему пропилу.

- Избегайте пиления острых краев и углов.

- При начале пиления полотно своими зубьями никогда не должно касаться заготовки.

- Следите за хорошим состоянием станка.

Натяжение полотна

Правильное натяжение полотна является решающим фактором для обеспечения ровного пропила и долговечности полотна. Если натяжение слишком мало, полотно будет выгибаться или перекручиваться, что в любом случае приводит к появлению слишком больших напряжений, ускоренному износу полотна и неровным пропилам. Избыточное натяжение вызывает сильное напряжение в полотне и раме пилы. В таких случаях обычно ломается полотно, однако также не исключена опасность повреждения рамы, особенно если используются большие полотна.

Единственный надежный способ достижения правильного натяжения полотна состоит в использовании измерителя натяжения, показанного на стр. 28. Этот инструмент,

который прикрепляется к полотну и измеряет его удлинение при натяжении. Для каждого типа полотна существует свое допустимое значение удлинения.

- Зафиксируйте полотно в раме так, чтобы режущие кромки зубьев смотрели по направлению пиления, но не натягивайте его.

- Проверьте, чтобы полотно в держателях было абсолютно плоским.

- Надежно прикрепите натяжитель к полотну.

- Поворачивайте гайку регулятора натяжения до тех пор, пока стрелка измерителя не покажет нужного натяжения. Если у вас нет измерителя натяжения полотна, следуйте инструкции изготовителя станка.

50

Полотна по металлу для станков ^°]

ВАНСО

Скорость подачи

Эффективность пиления полотна зависит, среди прочего, от сочетания усилия подачи и частоты пропилов. Увеличение усилия подачи и частоты пропилов, несомненно, увеличивает скорость пиления, но одновременно растет опасность возникновения кривых пропилов и повышается износ полотна. Одна из рекомендаций состоит в использовании максимально возможного усилия подачи при уменьшенной частоте пропилов.

Нельзя дать точные значения усилия подачи, так как это зависит от различных условий на конкретных станках. Избыточное усилие подачи может привести к поломке зуба, кривому пропилу и даже к поломке полотна. Недостаточное усилие подачи может привести к скольжению зуба по заготовке без срезания материала, что, в свою очередь, имеет результатом перегрев, затупление и преждевременный износ полотна. Тщательно изучая заготовку, полотно и стружку, можно понять, правильно ли выбран усилие подачи. Вот несколько советов:

- Ненормальная вибрация станка – усилие подачи очень велико.

- Горит стружка – усилие подачи слишком велико.

- Поломка зубьев – усилие подачи слишком велико.

- Тонкая, ломкая стружка – недостаточное усилие подачи. При этом на зубьях могут появиться следы перегрева и затупления.

- Тонкая, вьющаяся стружка – правильное усилие подачи.

- Новое полотно всегда должно «прирабатываться» с уменьшенным усилием подачи в течение нескольких минут. Это очень важно для достижения максимального срока службы полотна.

Таблица для перевода шага зуба

Частота пропилов

Правильная частота пропилов для работы с конкретной заготовкой зависит от свойств материала. Для достижения максимальной долговечности полотна частота пропилов должна быть низкой, а усилие подачи умеренным. В общем и целом при работе с более твердыми материалами требуется более низкая частота пропилов и повышенное усилие подачи.

Материалы и выбор шага зуба

Компания Бакко поставляет стандартные полотна по металлу для станков с шагом 4, 6, 8, 10 и 14 зубьев на дюйм (полотна для станков Касто могут также иметь 2 и 3 зуба на дюйм). Для пиления на станке особенно важно выбрать правильное число зубьев на дюйм. Полезное правило состоит в том, что в любой момент времени в процессе пиления должны одновременно участвовать как минимум три зуба. выбор шага зуба также зависит от свойств и размеров заготовки. Для резки тонких заготовок требуется большее число зубьев на дюйм для предотвращения их изгиба или поломки. Мягкие материалы, такие как алюминий, должны обрабатываться полотнами с большими стружкозаборниками, т.е. с большим шагом зуба, чтобы стружка не забивала зубья и не мешала пилению. В приведенной ниже таблице рассмотрены рекомендуемые значения шага зуба для различных материалов.

| Зубьев на дюйм 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зубьев на сантиметр 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 |

Число зубьев должно соответствовать материалу заготовки

Рекомендованный шаг зуба. Левая колонка – зубьев/дюйм. Правая – зубьев/см.

| Материал заготовки | 3802 High Speed |  |  |  |  |  |  | 3812 Sandf |  | lex® |  |  |  | Скорость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Толщина заготовки** | 3809 Sandf |  | lex® |  |  |  |  | Pos | itive 10 |  |  |  |  | пиления* |
|  | 10 | мм | 10-40 мм |  | 40-80 мм |  | > 80 мм | 20-40 мм |  | 40-80 мм |  | > | 80 мм | м/мин |
| Легкообрабатываемая мягкая сталь | 14 | 6 | 10-6 | 4-2,5 | 6-4 | 2,5-1,5 | 4-2 1,5-0,8 | 6 | 2,5 | 6-4 | 2,5-1,5 | 4-2 | 1,5-0,8 | 25-35 |
| Легкообрабатываемая сталь | 14 | 6 | 10-6 | 4-2,5 | 6-4 | 2,5-1,5 | 4-2 1,5-0,8 | 6 | 2,5 | 6-4 | 2,5-1,5 | 4-3 | 1,5-1,2 | 25-35 |
| Инструментальная сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| не легированная | 14 | 6 | 10-6 | 4-2,5 | 6-4 | 2,5-1,5 | 4-3 1,5-1,2 | 6 | 2,5 | 6-4 | 2,5-1,5 | 4-3 | 1,5-1,2 | 20-30 |
| легированная | 14 | 6 | 10-6 | 4-2,5 | 6-4 | 2,5-1,5 | 4-3 1,5-1,2 | 6 | 2,5 | 6-4 | 2,5-1,5 | 4-3 | 1,5-1,2 | 20-30 |
| Легированная сталь | 14 | 6 | 10-6 | 4-2,5 | 6-4 | 2,5-1,5 | 4-3 1,5-1,2 | 6 | 2,5 | 6-4 | 2,5-1,5 | 4-3 | 1,5-1,2 | 20-30 |
| Быстрорежущая сталь | 14 | 6 | 10-6 | 4-2,5 | 6-4 | 2,5-1,5 | 4-3 1,5-1,2 | 6 | 2,5 | 6-4 | 2,5-1,5 | 4-3 | 1,5-1,2 | 15-25 |
| Нержавеющая сталь | 14 | 6 | 10-6 | 4-2,5 | 6-4 | 2,5-1,5 | 4-3 1,5-1,2 | 6 | 2,5 | 6-4 | 2,5-1,5 | 4-3 | 1,5-1,2 | 10-25 |
| Специальные сплавы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Ni и T i) | 14 | 6 | 10-6 | 4-2,5 | 6-4 | 2,5-1,5 | 4-3 1,5-1,2 | 6 | 2,5 | 6-4 | 2,5-1,5 | 4-3 | 1,5-1,2 | 10-20 |
| Чугун | 14 | 6 | 10-6 | 4-2,5 | 6-4 | 2,5-1,5 | 4-3 1,5-1,2 | 6 | 2,5 | 6-4 | 2,5-1,5 | 4-2 | 1,5-0,8 | 30-40 |
| Медь и бронза | 14 | 6 | 10-6 | 4-2,5 | 6-4 | 2,5-1,5 | 4-3 1,5-1,2 | 6 | 2,5 | 6-4 | 2,5-1,5 | 4-3 | 1,5-1,2 | 40-60 |
| Алюминий | 14-10 4-6 |  | 10-6 | 4-2,5 | 6-4 | 2,5-1,5 | 4-3 1,5-1,2 | 6 | 2,5 | 6-4 | 2,5-1,5 | 4-3 | 1,5-1,2 | 40-60 |

Средняя скорость пиления в м/мин = частота пропилов в пропилах/мин х 2 х пропил в метрах * Для труб берется удвоенная толщина стенок